2026年广东省建筑节能保温材料质量安全

专项监督抽查（第二批）实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.1绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料的样品应自生产之日起在自然条件下放置超过28d。

1.2绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料应自生产之日起在自然条件下放置超过90d。

1.3建筑绝热用玻璃棉制品：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取32m2，其中16m2作为检验样品，16m2作为备用样品。

1.4柔性泡沫橡塑绝热制品：抽查样品基数满足抽样数量即可。板类在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。

1.5绝热用岩棉、矿渣棉及其制品：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。

1.6建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24 m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料的样品应自生产之日起在自然条件下放置超过28d。

1.7绝热用硅酸铝棉制品：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取16m2，其中8m2作为检验样品，8m2作为备用样品。

1.8绝热用硬质酚醛泡沫制品：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。绝热用硬质酚醛泡沫制品的样品应自生产之日起在室温下放置超过28d。

1.9建筑用岩棉绝热制品：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24 m2，其中12 m2作为检验样品，12 m2作为备用样品。
1.10绝热用玻璃棉及其制品：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取32m2，其中16m2作为检验样品，16m2作为备用样品。

2 检验依据
表1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

GB/T 10801.1—2021

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009


表2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数平均温度为(25±2)℃
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

GB/T 10801.1—2025

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009


表3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝热性能
	导热系数

平均温度10℃
平均温度25℃
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

GB/T 10801.2—2018

	
	
	热阻（厚度25mm时）
平均温度10℃
平均温度25℃
	

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009


表4 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝热性能
	导热系数

平均温度10℃
平均温度25℃
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

GB/T 10801.2—2025

	
	
	热阻（厚度25mm时）
平均温度10℃
平均温度25℃
	

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009


表5 建筑绝热用玻璃棉制品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

GB/T 17795—2019

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010或GB/T5464—2026
GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026
GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026


表6 柔性泡沫橡塑绝热制品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数

（平均温度25℃±2℃）
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

GB/T 17794—2021

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026

	1）导热系数项目仅对常用型（CY）板材。

2）燃烧性能项目仅对B1级板状制品。


表7 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
[平均温度（70±2）℃]
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

GB/T 11835—2016

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

	1）导热系数项目仅对板、毡。


表8 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度或变形10%压缩应力
	GB/T 8813—1988
GB/T 21558—2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009


表9 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩性能
	GB/T 8813—2020
GB/T 21558—2025

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009


表10 绝热用硅酸铝棉制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	体积密度偏差
	GB/T 5480—2017
GB/T 17911—2018
GB/T 16400—2023

	2
	燃烧性能级别
	GB 8624—2012

	1）燃烧性能级别项目仅对有要求时。


表11 绝热用硬质酚醛泡沫制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
（平均温度25℃±2℃）
	GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008
GB/T 20974—2014

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 2406.2—2009
GB/T 8627—2007

	1）导热系数项目仅对板材。


表12 绝热用硬质酚醛泡沫制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
平均温度（25±1℃）
	GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008
GB/T 20974—2025

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 2406.2—2009
GB/T 20974—2025

	1）导热系数项目仅对板材。


表13 建筑用岩棉绝热制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
（平均温度25℃）
	GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026
GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026
GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026

	1）导热系数项目仅对板材。


表14绝热用玻璃棉及其制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012

	1）导热系数项目仅对板、毡。
2）燃烧性能等级项目仅对板、毡。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 10801.1—2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）（适用于生产日期在2026年7月1日之前产品）
GB/T 10801.1—2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）（适用于生产日期在（含）2026年7月1日之后产品）
GB/T 10801.2—2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（适用于生产日期在2026年7月1日之前产品）
GB/T 10801.2—2025 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（适用于生产日期在（含）2026年7月1日之后产品）
GB/T 17795—2019 建筑绝热用玻璃棉制品

GB/T 17794—2021 柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T 11835—2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
GB/T 21558—2008 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（适用于生产日期在2026年7月1日之前产品）
GB/T 21558—2025 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（适用于生产日期在（含）2026年7月1日之后产品）
GB/T 16400—2023 绝热用硅酸铝棉制品

GB/T 20974—2014 绝热用硬质酚醛泡沫制品（适用于生产日期在2026年7月1日之前产品）
GB/T 20974—2025 绝热用硬质酚醛泡沫制品（适用于生产日期在（含）2026年7月1日之后产品）
GB/T 19686—2015 建筑用岩棉绝热制品
GB/T 13350—2017绝热用玻璃棉及其制品现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


